## Slide 1: Конструирование полимерных матриксов из ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ. Влияние скоростей перемешивания эмульсии и условий хранения на характеристики микрочастиц
Зарубина Т. Г.
Научный руководитель: профессор, д-р биол. наук Шишацкая Е. И.
XVI Международная научная школа-конференция студентов и молодых ученых
«Экология Южной Сибири и сопредельных территорий»
г. Абакан 2012

## Slide 2: Системы контролируемой доставки лекарственных средств
СКДЛ
инертная
биосовместимая
механически прочная
легко имплантируется и извлекается
просто изготавливается и стерилизуется
высокое содержание лекарства
контролируемое высвобождение препарата
не вызывает дискомфорта у пациента

## Slide 3: Полигидроксиалканоаты

## Slide 4: Биодеградируемые микро– и наночастицы
наночастицы
микрочастицы

## Slide 5: Размер микрочастиц

## Slide 6: Дзета–потенциал

## Slide 7: Цель и задачи работы
Цель:
сравнительное исследование влияния различных скоростей перемешивания эмульсии и условий хранения на основные характеристики микрочастиц, полученных методом испарения растворителя из эмульсии.
Задачи:
получить экспериментальные образцы микрочастиц из ПГБ различного размерного распределения, варьируя скоростями перемешивания эмульсии;
исследовать влияние скорости перемешивания и условий хранения на размер и дзета-потенциал микрочастиц.

## Slide 8: Материалы и методы
Для эксперимента был взят гомополимер β-гидроксимасляной кислоты (3ПГБ), синтезированный по технологии Института биофизики СО РАН, «Биопластотан».
Поли-3-гидроксибутират

## Slide 9: Материалы и методы
Метод испарения растворителя из эмульсии:
Раствор
полимера
Отмывка,
высушивание
CH2Cl2
Механическое
перемешивание
Тип эмульсии:
2-х компонентная
(вода/масло)

## Slide 10: Результаты
Скорость перемешивания эмульсии, об/мин | Средний диаметр, мкм | Дзета-потенциал, мВ
4 000 | 4,286 ±0,217 | -28,1 ±0,702
16 000 | 1,590 ±0,039 | -26 ±0,586
24 000 | 1,636 ±0,094 | -25,2 ±0,764
Характеристики микрочастиц, полученных с различной скоростью перемешивания

## Slide 11
4 000 об/мин
4 000 об/мин
16 000 об/мин
24 000 об/мин
Исходное значение
Комнатная температура
Холод
Термостат

## Slide 12: выводы
Системы контролируемой доставки в виде полимерных микрочастиц являются приоритетным направлением в медицине и современной фармакологии и активно разрабатываются с использованием различных биодеградируемых полимеров.
Отработана техника получения микрочастиц методом испарения растворителя из эмульсии, варьируя различными скоростями перемешивания. Установлено, что с увеличением скорости перемешивания эмульсии от 4000 до 24000 об/мин средний диметр микрочастиц уменьшился от 4,3 мкм до 1,6 мВ.
Показана зависимость размера и дзета-потенциала от скорости перемешивания эмульсии. При увеличении скорости перемешивания эмульсии происходит уменьшение размера полученных частиц и увеличение значений дзета-потенциала.
При хранении микрочастиц установлена тенденция к увеличению дзета-потенциала, не зависимо от среднего диаметра микрочастиц. Увеличение размера происходило только крупных частиц, в остальных вариантах наблюдается уменьшение размера.

## Slide 13: Спасибо за внимание!